应用：

○适用于高土壤电阻率地区和密集地区建筑的接地

特点：

○装置内部与外部的填充材料能缓慢地向周围土壤释放导电离子，降低周围的土壤电阻率

○外部填充材料具有良好地防腐、吸水、保湿，不受气候、干湿度变化的影响，接地电阻在施工完成一周后进入持续稳

定状态，不会随着时间而上升

○具有防腐效果，离子自动补充，因此有效寿命周期30年以上

| 产品型号 | 抗拉强度 | 平直度误差度 | 电阻率 | 使用寿命 | 直径 | 长度 | 材质 | 内/外填充剂重量 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-EP01/T | ≥600N/mm² | ≤1mm/m | 20X10-6Ω·m | ＞40年 | 0.015m | 1.5m | ≥1000kA/m² | 2kg/2kg | 5.0kg |
| NPS01-EP01/G | ≥600N/mm² | ≤1mm/m | 20X10-6Ω·m | ＞40年 | 0.015m | 1.5m | ≥1000kA/m² | 2kg/2kg | 4.5kg |
| 注：产品长度直流电阻≤0.1Ω；充击耐受电流密度≥1000kA/m²；冲击电流电阻变化率≤1%；引线长度1000mm |

○专业工艺，降阻效果明显，施工简单，工程量小，综合费用较低

离子接地极原理：

○离子接地极可以通过潮解作用，将活性电解离子有效释放到周围的土壤中，使接地极成为一个离子发生装置，从而改善周边土质，降低土壤的电阻率，消除接地体与土壤之间的接触电阻，改善了地中的电场分布

安装方式：

○钻孔不宜大于155mm，以免填充剂填充不足；盖防护帽时注意棒上的通气孔不得被泥土或填充剂堵塞，帽上通气孔在回填土之上，不得堵塞。当一套

接地极达不到地阻要求时，可用二套或几套并联使用，棒与棒之间的间隔不宜小于5m。引出线宜采用95mm²多股铜线，引出线与接地极采用放热焊接进行连接