应用：

○适用于电力、电信、建筑、广播、电视、铁路、公路、航空、水运、

国防军工、治金矿山、煤炭、石油、化工、纺织、医药卫生、文化教育等

行业中的电气接地装置中

特点：

○降电阻效果明显，能减少施工工作量，可少打接地体

○施工方便，可解决施工场地受局限的困难

○具有长效性与稳定性，防腐性能好，较少受气候的影响

| 产品型号 | 外观 | PH值 | 电阻率 | 渗透率 | 有效寿命 | 完全凝固时间 | 存放期 | 存放地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-EPZ | 黑色粉末 | 11.6 | ≤0.09Ω.m | 20-40% | 30kg/袋 | ＜24个月 | 6个月 | 通风干燥 防雨防水 |

降阻剂原理：

○本降阻剂由多种成份组成，其中含有细石墨、膨润土、固化剂、润滑剂、导电水泥等。它是一种良好的导电体，将它使用于接地体和土壤之间，一方面能够与金属接地体紧密接触，形成足够大的电流流通面；另一方面它能向周围土壤渗透，降低周围土壤电阻率，在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。

降阻剂用量：

○降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定，在接地体上的敷设厚度应在5—15CM之间，为方便计算，推荐用量如下表：

| 土壤电阻率 | ρ≤500Ω.m | 500＜ρ≤1000Ω.m | 1000＜ρ≤2000Ω.m | ρ＞500Ω.m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 降阻剂用量 | 水平埋设接地极 | 10—15kg/m | 15—20kg/m | 20—30kg/m | 30—35kg/m |
|  | 垂直埋设接地极 | 12—16kg/m | 16—22kg/m | 22—32kg/m | 32—40kg/m |

施工方法：

○在现场按３：２的比例，把降阻剂加水搅拌均匀，成浆糊状。立即倒入放好接地体的坑中，再填满细土并夯实

○在垂直接地极使用降阻剂施工，无机械打孔条件时，可预定敷设降阻剂的接地极外径，加工一钢管作为外模，放在人

工开挖的大口接地坑中(如下图)。把接地极放在钢模中央，使它们处于垂直位置。钢模外面用细土回填，调制好降阻

剂，倒入钢模与接地极之间，然后用起重机向上拉出钢模。再浇水夯实。